| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: 3 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand rot |  | MaP-6 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Wand |  | MaP-12 | Quantität: 5 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Plattenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: 12 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Plattenkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Plattenkleber Wand |  | MaP-16 | Quantität: 25 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Putz Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Plattenkleber Boden |  | MaP-15 | Quantität: 26 m | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Plattenkleber Boden |  | MaP-18 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Plattenkleber Wand |  | MaP-19 | Quantität: 7 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Putz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Putz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Plattenkleber Wand |  | MaP-22 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | Putz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Cushionvinyl Boden |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Putz Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-27 | Putz Wand |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Heizung Flanschdichtingen |  | VB-1 | Quantität: 10 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-29 | Asbestummantellung Wand |  | VB-2 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-30 | Elektotableau Wand |  | VB-3 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-31 | Dichtungen Öltank |  | VB-4 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-32 | Putz Fassade |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |