| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-1 | Quantität: 3 m³ | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-2 | Quantität: 4 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putze  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Teppichkleber  Tritte |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Plattenkleber  Küche |  | MaP-5 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |