| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putz  Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-4 | Quantität: 7 m²  Aussagesicherheit: 63,76 %  Risikomenge: 1.52 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putz  Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Putz  Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Faserzement  Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-9** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-8 | Quantität: 14 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-11** | Putz  Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Putz  Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-11 | Quantität: 11 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Putz  Wand |  | MaP-12 | Quantität: 28 m²  Aussagesicherheit: 82,152 %  Risikomenge: 4.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-15** | Putz  Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-16** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-17** | Putz  Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-18** | Putz  Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-19** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-17 | Quantität: 7 m²  Aussagesicherheit: 63,76 %  Risikomenge: 1.52 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-20** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-21** | Putz  Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-22** | Putz  Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-23** | Putz  Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-24** | Putz  Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-25** | Putz  Decke |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-26** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-24 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-27** | LAP  Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-28** | Putz  Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-29** | Putz  Decke |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-30** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-31** | Cushio Vinyl  Boden |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-32** | Putz  Wand |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-33** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-34** | Putz  Wand |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-35** | Faserzement  Wand |  | MaP-32 | Quantität: 39 m³ | Asbest: Bestätigt |
| **VM-36** | Faserzement  Wand |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-37** | Anschlagkitt  Fensterrahmen |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |