| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Putze  Wand |  | MaP-1  MaP-15 | Quantität: 30 m²  Aussagesicherheit: 96,788 %  Risikomenge: 0.77 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Fallrohr  Leitung |  | VB-1 | Quantität: 2 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Faserzement  Brandschutztür |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-2  MaP-13 | Quantität: 3 m³ | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Putze  Wand |  | MaP-3  MaP-7  MaP-14  MaP-22  MaP-26 | Quantität: 6 m²  Aussagesicherheit: 99,992 %  Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Elektrokasten  inkl.Holzrahmen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Heizbrenner  Flanschendichtung |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Fliesenklener  Boden |  | MaP-4  MaP-6  MaP-9  MaP-11  MaP-12  MaP-21 | Quantität: 24 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Fliesenkleber  Sockelleiste |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Putze  Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-10  MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Korkisolation  Kork  Dämmung |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-13** | Korkdämmung  Kork |  | MaP-17 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| **VM-14** | Brandschutztüren, -tore  Chemine |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-15** | Fliesenkleber  Sockel |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-16** | Faserzement  Fassadenplatten |  | MaP-24  MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |