| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Klebstoffe  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Putz  Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putz  Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Putz  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Putz  Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Plattenkleber  Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putz  Decke |  | MaP-6 | Quantität: 45 m²  Aussagesicherheit: 81,695 %  Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-11** | Putz  Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Putz  Wand |  | MaP-9 | Quantität: 12 m²  Aussagesicherheit: 83,299 %  Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Putz  Decke |  | MaP-10 | Quantität: 6 m²  Aussagesicherheit: 84,685 %  Risikomenge: 0.74 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-15** | Putz  Wand / Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-16** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-17** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-18** | Putz  Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-19** | Putz  Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-20** | Putz  Wand |  | MaP-15 | Quantität: 33 m³ | Asbest: Bestätigt |
| **VM-21** | Putz  Decke |  | MaP-16 | Quantität: 26 m²  Aussagesicherheit: 82,234 %  Risikomenge: 3.70 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-22** | Putz  Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-23** | Putz  Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-24** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-25** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-26** | Putz  Wand |  | MaP-21 | Quantität: 33 m³ | Asbest: Bestätigt |
| **VM-27** | Putz  Decke |  | MaP-22 | Quantität: 25 m | Asbest: Bestätigt |
| **VM-28** | LAP  Elektrotableau |  | VB-6 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-29** | LAP  Fensterflügel |  | VB-7 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-30** | LAP  Elektrotableau |  | VB-8 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-31** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-32** | Putz  Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-33** | Putz  Decke |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-34** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-35** | Faserzement  Türblatt |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-36** | technisches Textil  Rohrummantellung |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-37** | Putz  Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |