| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Rohrisolation  Leitung |  | MaP-1 | Quantität: 15 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Putze  Wand |  | MaP-2  MaP-13  MaP-19  MaP-20 | Quantität: 100 m²  Aussagesicherheit: 99,873 %  Risikomenge: 0.10 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Leichtbauelemente  Holzfaserplatzen |  | MaP-3 | Quantität: 20 m²  Aussagesicherheit: 82,55 %  Risikomenge: 2.79 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Heizung  Dichtung |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Marmorboden |  | MaP-4 | Quantität: 50 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Fliesenkleber  Sockel |  | MaP-5  MaP-12 | Quantität: 55 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Putze  Decke |  | MaP-6  MaP-17 | Quantität: 30 m²  Aussagesicherheit: 96,788 %  Risikomenge: 0.77 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Brandschutztüren, -tore  Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-9** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-7  MaP-11 | Quantität: 48 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-8  MaP-9  MaP-15 | Quantität: 16 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Teppichkleber  Teppich |  | MaP-10  MaP-18 | Quantität: 50 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | LAP |  | MaP-14 | Quantität: 2 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-13** | Asbestschnur  Cheminee |  | MaP-16 | Quantität: 1 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-14** | Herd  FZ Platte |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-15** | Asbestschnüre  Dichtungen |  | VB-4  VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-16** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: 5 m  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 4.00 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-17** | KMF  Isolation |  | VB-7 | Quantität: | KMF: Nicht eingestuft |