| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputz  Decke |  | MaP-1  MaP-3  MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-4  MaP-8  MaP-13  MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-5  MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-7** | Parkettkleber  Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Kleber  Boden |  | MaP-10  MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |