| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-1 | Quantität: |  |
| **VM-2** | Putz  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Faserzement  Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Putz  Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Putz  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Putz  Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Putz  Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Putz  Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-13** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-14** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-15** | Putz  Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-16** | Putz  Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-17** | LAP  Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-18** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: 20 m  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 16.00 m | Asbest: Bestätigt |
| **VM-19** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-20** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-21** | Putz  Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-22** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-23** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-24** | Putz  Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-25** | Putz  Decke |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-26** | Putz  Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-27** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-28** | Plattenkleber  Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-29** | Plattenkleber  Boden / Wand |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-30** | LAP  Cheminée |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-31** | Putz  Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-32** | Fensterkitt  Fensterflügel |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-33** | Anschlagkitt  Fensterrahmen |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-34** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-35** | Faserzement  Dach / Wand |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-36** | Putz  Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-37** | Faserzement  Dach |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |