| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Kitt Fenster |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Faserzementplatten |  | VB-1 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Brandschutztüren, -tore Asbestschnüre |  | VB-2 | Quantität: 8 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Rohrbandage Wasserrohre |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Kamin |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement /Asbestkarton Elektrotableau |  | VM-3 | Quantität: 15 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 12.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Elektro Blei Röhren Wand / Decke |  | VM-4 | Quantität: 100 m | Blei : Bestätigt |
| VM-11 | Leichtbauelemente Elektrotableau |  | VM-5 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 4.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Boden rot |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Klebstoffe Wanverkleidung |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Plattenkleber Wand |  | MaP-11 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Plattenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: 17 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | Plattenkleber Wand rot |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Brandschutzklappen Kachelofen |  | VM-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |