| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Putz  Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Spanplatten  Decke / Boden / Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Plattenkleber  Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Spanplatten  Wand / Decke / Boden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Klebstoffe  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Plattenkleber  Wand / Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Putz  Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Faserzement  Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putz  Wand / Decke |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Faserzement  Wand |  | MaP-5 | Quantität: 80 m²  Aussagesicherheit: 81,27 %  Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |