| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Floorflex Kleber bituminös  Boden |  | MaP-1 | Quantität: 12 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Klebstoffe  Sockelleiste |  | MaP-2 | Quantität: 18 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putze  Wand |  | MaP-12  MaP-14 | Quantität: 40 m²  Aussagesicherheit: 96,687 %  Risikomenge: 1.06 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-4 | Quantität: 10 m²  Aussagesicherheit: 63,138 %  Risikomenge: 2.21 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Putze  Decke |  | MaP-5  MaP-13 | Quantität: 12 m²  Aussagesicherheit: 97,211 %  Risikomenge: 0.27 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-6  MaP-8 | Quantität: 56 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Plattenkleber  Sockelleiste |  | MaP-9 | Quantität: 40 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Fugenmörtel  Glasstein |  | MaP-10 | Quantität: 5 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Parkett  Boden |  | MaP-11 | Quantität: 25 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Faserzement  Sicherungskasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-12** | Deckenplatten Holz  Platten geschraubt |  | VB-2 | Quantität: 20 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Putze  Wand |  | MaP-3 | Quantität: 35 m²  Aussagesicherheit: 81,924 %  Risikomenge: 5.06 m² | Asbest: Bestätigt |