| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Rohrisolation  Heizleitung |  | MaP-1 | Quantität: 5 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Putze  Wand |  | MaP-2  MaP-9  MaP-12  MaP-14  MaP-18  MaP-26  MaP-30  MaP-31 | Quantität: 58 m²  Aussagesicherheit: 100 %  Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Putze  Decke |  | MaP-3  MaP-10  MaP-13  MaP-15  MaP-19  MaP-27 | Quantität: 42 m²  Aussagesicherheit: 99,996 %  Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Fallrohr  Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-7  MaP-20 | Quantität: 85 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Fliesenkleber  Sockelleiste |  | MaP-5  MaP-21 | Quantität: 30 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | Fenstetkitt  Schaufenstet |  | MaP-6 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| **VM-8** | Klebstoffe  Bodenbelag |  | MaP-11 | Quantität: 22 m²  Aussagesicherheit: 21,224 %  Risikomenge: 3.47 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | Sicherungskasten  Metallgehäusr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-10** | Novilon inkl. Kleber  Floorflex bituminös |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-11** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-8  MaP-25 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-12** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-22  MaP-28 | Quantität: 33 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Welleternit  Vordach |  | MaP-23 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-14** | Klebstoffe  Deckenplatten Sagex |  | MaP-24 | Quantität: 20 m²  Aussagesicherheit: 21,285 %  Risikomenge: 3.15 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-15** | Fliesen neu  Bad |  | VB-3 | Quantität: 10 m² | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-16** | Brandschutztüren, -tore  Kamin |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-17** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-17 | Quantität: 3 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-19** | Welleternit  Hauptdach |  | MaP-29 | Quantität: 100 m² | Asbest: Widerlegt |