| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-1 | Quantität: 8 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Putze  Wand |  | MaP-2  MaP-7  MaP-15  MaP-17  MaP-19  MaP-20 | Quantität: 236 m²  Aussagesicherheit: 99,995 %  Risikomenge: 0.01 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Gipsbinde  Rohrisolation |  | MaP-3 | Quantität: 5 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| **VM-5** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-13 | Quantität: 27 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Fliesenkleber  Sockelleiste |  | MaP-5 | Quantität: 5 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | (elastische) Bodenbeläge  Treppe |  | MaP-6 | Quantität: 10 m²  Aussagesicherheit: 63,138 %  Risikomenge: 2.21 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-8** | Putz  Decke |  | MaP-8  MaP-12  MaP-16  MaP-18 | Quantität: 38 m²  Aussagesicherheit: 99,891 %  Risikomenge: 0.03 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Klebstoffe  Parkett |  | MaP-9 | Quantität: 20 m²  Aussagesicherheit: 21,285 %  Risikomenge: 3.15 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-10 | Quantität: 30 m²  Aussagesicherheit: 61,802 %  Risikomenge: 6.88 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Sicherungskasten  Faserzement |  | VB-2 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-12** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-14  VB-3 | Quantität: 2 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | LAP |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| **VM-14** | Putz |  | MaP-11 | Quantität: 40 m²  Aussagesicherheit: 81,799 %  Risikomenge: 5.82 m² | Asbest: Bestätigt |