| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-5 |  |
| VM-1 | Dachstock DG | Unterdach | faser |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnung OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnung EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Küche OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Treppenhaus alle | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Wohnung OG | 2.Lage | Bodenbeläge |  |  | Es wurde bei der Begehung keine 2.Lage festgestellt, sollte bei Bauarbeiten eine solche zum Vorschein kommen ist eine Schadstoffabklärung abschliessend vorzunehmen. | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Wohnung EG | 2.Lage | Bodenbeläge |  |  | Es wurde bei der Begehung keine 2.Lage festgestellt, sollte bei Bauarbeiten eine solche zum Vorschein kommen ist eine Schadstoffabklärung abschliessend vorzunehmen. | Asbest | VB-3 |  |