| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-8 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-10 MaP-11 MaP-14 | Quantität: 13 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Elektrokasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Tür und Trog |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Anstrich und Dichtungen Tank |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt PCB: Ungeklärt |
| VM-10 | Rohrisolation |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | LAP/ Schnüre/ Platten Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Verputz Fassade |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |