| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-6 | Quantität: 18 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-8 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-11 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Bodenbeläge 2.Lage | Es wurde bei der Begehung keine 2.Lage festgestellt, sollte bei Bauarbeiten eine solche zum Vorschein kommen ist eine Schadstoffabklärung abschliessend vorzunehmen. | VB-2 VB-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | neue Baustoffe gesamter Bereich |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge Treppe |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Rohrummantelung Warmwasserleitung |  | MaP-16 | Quantität: |  |
| VM-11 | Fugendichtstoff |  | MaP-18 | Quantität: | CP: Nicht eingestuft PCB: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Schnüre / LAP / AZ Steigzone und Rauchabzug | Schadstoffabklärung kann erst in Umbauphase abschliessend untersucht werden. | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 |  |  |  | Quantität: |  |