| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckputz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Grundputz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Plattenkleber Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |