| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Asbestschnüre Ofen |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | LAP Kachelofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Decke |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | LAP Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Plattenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Plattenkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Putz Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Plattenkleber Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Putz Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Holz Wand |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Putz Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Faserzement Dach |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |