| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | KMF Boden |  | VB-1 | Quantität: 64 m² | KMF: Hinweise beachten |
| VM-2 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: 70 m² Aussagesicherheit: 81,358 % Risikomenge: 10.44 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putze Fassade |  | MaP-2 | Quantität: 65 m² Aussagesicherheit: 81,409 % Risikomenge: 9.67 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 | Quantität: 24 m² Aussagesicherheit: 62,017 % Risikomenge: 5.47 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putze Wand |  | MaP-4 MaP-7 | Quantität: 33 m² Aussagesicherheit: 96,753 % Risikomenge: 0.86 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement verbaut Elektroofen |  | VB-2 | Quantität: 6 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.80 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: 25 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: 3 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Asbest Ofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |