| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | LAP Brandschutz Beleuchtung |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Faserzement Brandschutz Heizkörper |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: 9 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | LAP Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Putz Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Decke |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Putz Decke / Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Faserzement Dach |  | MaP-15 | Quantität: 70 m² Aussagesicherheit: 81,358 % Risikomenge: 10.44 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |