| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ Treppe EG / OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Dachstock DG | Konstruktions- und Verkleidungsholz | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-3 | Dachstock DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Zimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Gang/ Treppe EG / OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Mischprobe UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Dachstock DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Zimmer 1.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Zimmer 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Gang/ Treppe EG / OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Mischprobe UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-7 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang/ Treppe EG / OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Balkon 1.OG | Blumenkisten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Küche EG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-12 | Küche EG | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Küche EG | Herd und Abzug | LAP / AZ |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Waschküche UG | Herd und Abzug | LAP / AZ |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-14 | Zimmer EG | neues Parkett (1998) | Parkettkleber |  |  | Das sichtbare Parkett ist aufgrund des Jahrganges 1998 asbestfrei eingestuft. Es kann jedoch sein, dass sich unter diesem Parkett noch Rückstände vom alten parkettkleber befinden. Dies konnten bei der ersten Untersuchung nicht genau festgestellt werden. Sollte die Parkettkleber Probe im 1.OG ein positives Resultat ergeben, wird empfohlen eine nachuntersuchung zu veranlassen. | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | alte Fenster WC und UG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-16 | Heizungsraum UG |  |  |  |  |  | VB-6 |  |
| VM-17 | Heizungsraum UG | Boden | Beschichtung |  |  |  | PCB | MaP-21 |  |
| VM-18 | Waschküche UG | Küchenrückwand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-19 | Keller UG | Heizungsrohre | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-20 | Heizungsraum UG | Türaufdoppelung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-21 | Gang UG | Elektrokasten | AZ / LAP |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |