| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-9 MaP-13 MaP-14 MaP-18 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Parkettkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-10 MaP-15 MaP-19 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Blumenkisten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Antidröhnbeschichtung Spühlbecken |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | LAP / AZ Herd und Abzug |  | VB-4 VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Parkettkleber neues Parkett (1998) | Das sichtbare Parkett ist aufgrund des Jahrganges 1998 asbestfrei eingestuft. Es kann jedoch sein, dass sich unter diesem Parkett noch Rückstände vom alten parkettkleber befinden. Dies konnten bei der ersten Untersuchung nicht genau festgestellt werden. Sollte die Parkettkleber Probe im 1.OG ein positives Resultat ergeben, wird empfohlen eine nachuntersuchung zu veranlassen. | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 |  |  | VB-6 | Quantität: |  |
| VM-17 | Beschichtung Boden |  | MaP-21 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-18 | (elastische) Bodenbeläge Küchenrückwand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Rohrisolation Heizungsrohre |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Faserzement Türaufdoppelung |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | AZ / LAP Elektrokasten |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |