| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-9 MaP-13 MaP-14 MaP-18 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Parkettkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-10 MaP-15 MaP-19 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Blumenkisten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Antidröhnbeschichtung Spühlbecken |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | LAP / AZ Herd und Abzug |  | VB-4 VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Parkettkleber neues Parkett (1998) | Das sichtbare Parkett ist aufgrund des Jahrganges 1998 asbestfrei eingestuft. Es kann jedoch sein, dass sich unter diesem Parkett noch Rückstände vom alten parkettkleber befinden. Dies konnten bei der ersten Untersuchung nicht genau festgestellt werden. Sollte die Parkettkleber Probe im 1.OG ein positives Resultat ergeben, wird empfohlen eine nachuntersuchung zu veranlassen. | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 |  |  | VB-6 | Quantität: |  |
| VM-17 | Beschichtung Boden |  | MaP-21 | Quantität: | PCB: Bestätigt |
| VM-18 | (elastische) Bodenbeläge Küchenrückwand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Rohrisolation Heizungsrohre |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Faserzement Türaufdoppelung |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | AZ / LAP Elektrokasten |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |