| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber Boden |  | MaP-1 MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-14 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-13 MaP-15 MaP-20 MaP-21 MaP-28 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-5 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-6 MaP-8 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Dach |  | MaP-9 VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-10 MaP-17 | Quantität: 25 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-12 MaP-26 MaP-29 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Antidröhnbeschichtung Soühlbecken |  | MaP-16 | Quantität: 35 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement/ LAP/ Schnüre Kachelofen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Parkettkleber Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Faserzement Schindel |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | (elastische) Bodenbeläge mit zementösem Kleber |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Sockelleim Leiste |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Blei Kunstfenster |  | VB-5 | Quantität: | Blei : Nicht eingestuft |
| VM-18 | (elastische) Bodenbeläge Wand |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | sämtlicher Einbau nach 1990 Wände, Boden |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Flanschdichtung Tank |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-22 | Faserzement Abgasrohr |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Faserzement / LAP Elektrokasten |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |