| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber, Einbau jünger als 1990 Wand/ Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Elektrospeicherofen LAP |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-4 | Bodenaufbau nach 1990 |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmem |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |