| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputzt Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Kleber, zementös Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Faserzement |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Schuhkasten |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Küche |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Decke Garage |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |