| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 MaP-2 MaP-6 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-8 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Korkdämmung |  | MaP-4 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Korkdämmung |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Anstrich Boden |  | MaP-16 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge |  | MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP / Faserzement Elektrokasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |