| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | LAP Brandschutz |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Faserzement/ LAP Elektrotableau mit Holzrahmen |  | VB-2 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Cushion-Vinyl |  | MaP-1 MaP-2 MaP-7 MaP-13 | Quantität: 47 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-5 MaP-8 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Korkisolation Matte |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Tapete mit Kleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fensterkitt alte Fenster |  | VB-4 | Quantität: 8 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Verputz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Verputz Wand |  | MaP-15 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Sockelkleber |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | LAP Wand und Decke |  | MaP-19 MaP-20 VB-7 VB-8 | Quantität: 66 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-19 | Teppichkleber OG |  | MaP-3 | Quantität: 20 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | gesamter Einbau nach 1990 |  | VB-5 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-25 | Faserzement Dach |  | VB-6 | Quantität: 3 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 2.40 m² | Asbest: Bestätigt |