| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | LAP Lampen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Faserzement und LAP Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-3 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-8 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-9 MaP-12 MaP-15 | Quantität: 7 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-10 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge 3. Lage |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge 2.Lage |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Verputz Wand |  | MaP-7 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Teppichkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | LAP / Faserzement Elektrokasten |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Schlacke |  | VB-6 | Quantität: 4 m³ | Schwermetall: Bestätigt |