| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-18 MaP-19 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputzt Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-6 | Schlacke nicht vorhanden |  | VB-2 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-7 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | MaP-5 MaP-8 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Kachelofen |  | VB-3 | Quantität: | Divers: Ungeklärt |
| VM-11 | Anstrich Kellerboden |  | MaP-17 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  | VB-4 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | alte Eisenbahnschwellen |  | VB-5 | Quantität: | PAK: Bestätigt |
| VM-15 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |