| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Parkettkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungs |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-4 MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | LAP / Faserzement Cheminée |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | LAP / Faserzement Elektrokasten |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Anschlagkitt Türrahmen |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fensterkitt |  | VB-4 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Anstrich Boden |  | MaP-13 | Quantität: | PCB: Widerlegt |