| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-3 | Quantität: 100 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 99,443 % Risikomenge: 0.11 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: 35 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: 140 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | LAP Deckenpanelen |  | MaP-8 | Quantität: 16 m² | Asbest: Nicht eingestuft |