| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 15 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-12 MaP-15 MaP-22 MaP-24 MaP-28 MaP-32 MaP-35 MaP-42 MaP-46 MaP-53 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-13 MaP-17 MaP-21 MaP-25 MaP-29 MaP-33 MaP-43 MaP-47 MaP-54 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Korkdämmung Radiatirennischen |  | MaP-4 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Korkdämmung Radiatirennischen |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  | MaP-6 MaP-9 MaP-23 MaP-34 MaP-44 MaP-48 MaP-50 MaP-51 MaP-52 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-16 MaP-27 MaP-31 MaP-41 MaP-45 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft FCKW: Bestätigt |
| VM-9 | Parkettkleber Boden |  | MaP-8 MaP-36 MaP-49 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber Boden |  | MaP-14 MaP-26 MaP-30 MaP-40 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fassadenschindel |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Formteil |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-2 | Quantität: | Holzschutzmittel: Nicht eingestuft |
| VM-14 | einschichtiger Bodenbelag |  | MaP-19 | Quantität: 55 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Belagskleber Bodenbelag |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Rohrummantelung Wasserleitungen |  | MaP-37 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden |  | MaP-38 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Floorflex mit bituminösem Kleber |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-55 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |