| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: 58 m² Aussagesicherheit: 81,492 % Risikomenge: 8.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 84,05 % Risikomenge: 1.02 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-8 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 84,685 % Risikomenge: 0.74 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: 58 m² Aussagesicherheit: 81,492 % Risikomenge: 8.59 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |