| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Zimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-2 | Esszimmer Haus 39 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-2 | Garagen Haus 39 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-3 | Bad DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Küche OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-3 | Keller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-3 | Tankraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Wohnung Haus 39 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-3 | Fassade, Sockel Haus 37 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-3 | Fassade Haus 37 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-3 | Estrich Haus 39, Stall zu Wohnung | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-3 | Fassade Haus 39 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-3 | Werkstatt Haus 39 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Küche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-4 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-4 | Tankraum UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | Wohnung Haus 39 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-5 | Zimmer DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer DG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Zimmer DG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Gang DG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-6 | Wohnbereich OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-6 | Küche OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-7 | gesamtes Gebäude 39 und Garagen alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-8 | Balkon DG | Boden | Bitumenbahn |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Wohnhaus 37 EG-DG | Fensterbank | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Treppenhaus DG / OG / UG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Estrich Haus 39, Werkstatt | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-11 | Treppenhaus EG-DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Treppenhaus EG-DG | Heizungsrohre | Rohrisolation |  |  |  | Asbest FCKW | MaP-15 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer OG | Wand | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-15 | Esszimmer Haus 39 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-16 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-16 | Gang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-16 | Esszimmer Haus 39 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-17 | Garten EG | Unterstand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-17 | Parkplatz EG | Unterstand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-17 | Faserzement Balkonbrüstungen und Velounterstand | Unterstand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-18 | Zwischenböden EG | Zwischenboden | Schlacke |  |  |  | Schwermetall | VB-6 |  |
| VM-19 | Gang EG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-19 | Gang EG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-20 | Heizraum UG |  | Faserzement Rohr |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-21 | Heizraum UG | Kaminanschluss | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-22 | Keller UG | Heizungsrohre | Rohrisolation |  |  |  | Asbest PAK | MaP-40 |  |
| VM-23 | Keller UG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-23 | Estrich Haus 39, Werkstatt | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-24 | sämtliche Holzbauteile alle Gebäude | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-25 | Küche OG und EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | ganzes Haus alle Stockwerke | gesamtes Gebäude 37 | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |