| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-38 | Quantität: 20 m² Aussagesicherheit: 94,604 % Risikomenge: 0.65 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-29 MaP-31 MaP-46 MaP-55 | Quantität: 6 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-25 MaP-26 MaP-30 MaP-33 MaP-35 MaP-41 MaP-43 MaP-48 MaP-50 MaP-51 MaP-52 MaP-53 MaP-54 | Quantität: 12 m² Aussagesicherheit: 100 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-17 MaP-27 MaP-32 MaP-42 MaP-49 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-7 MaP-11 MaP-13 MaP-20 MaP-21 MaP-22 MaP-23 | Quantität: 32 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fensterkitt alte Fenster |  | MaP-44 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Bitumenbahn Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Fensterbank |  | MaP-10 | Quantität: 18 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | LAP / Faserzement Elektrokasten |  | VB-2 VB-10 | Quantität: 4 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Teppichkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Rohrisolation Heizungsrohre |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt FCKW: Bestätigt |
| VM-14 | Deckenpanelen Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-47 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-28 MaP-34 MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Unterstand |  | VB-3 VB-4 VB-5 | Quantität: 235 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 188.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Schlacke Zwischenboden |  | VB-6 | Quantität: | Schwermetall: Bestätigt |
| VM-19 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-36 MaP-37 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Faserzement Rohr |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | LAP Kaminanschluss |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Rohrisolation Heizungsrohre |  | MaP-40 | Quantität: | Asbest: Widerlegt PAK: Widerlegt |
| VM-23 | Faserzement Formteil |  | VB-8 VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Bestätigt |
| VM-25 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-24 | Quantität: 20 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-26 | Fensterkitt gesamtes Gebäude 37 |  | MaP-8 | Quantität: 15 Stück | Asbest: Bestätigt |