| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang 25/1.OG/Mitte | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Bad 25/1.OG/Mitte | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Küche 25/1.OG/Mitte | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Treppenhaus 25 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Zimmer 25/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Bad 25/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | Küche 25/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Zimmer 25/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-2 | Küche 27/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-2 | Bad 27/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-2 | Gang 27/DG/Rechts | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-3 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad 25/1.OG/Mitte | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Küche 25/1.OG/Mitte | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Treppenhaus 25 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Zimmer 25/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Bad 25/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-3 | Küche 25/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-3 | Küche 27/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Bad 27/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | Gang 27/DG/Rechts | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | Radiatirennischen | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-4 |  |
| VM-5 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | Radiatirennischen | Korkdämmung |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang 25/1.OG/Mitte | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Bad 25/1.OG/Mitte | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Zimmer 25/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-6 | Zimmer 25/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-6 | Bad 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-6 | Zimmer 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-6 | Gang 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-6 | Zimmer 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-6 | Zimmer 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-7 | Bad 25/1.OG/Mitte | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Küche 25/1.OG/Mitte | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Bad 25/DG/Rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-7 | Küche 25/DG/Rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-7 | Küche 27/DG/Rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-7 | Bad 27/DG/Rechts | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-8 | Bad 25/1.OG/Mitte | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | Asbest FCKW | MaP-11 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer 25/1.OG/Mitte | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Zimmer 25/DG/Rechts | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer 27/DG/Rechts | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-10 | Küche 25/1.OG/Mitte | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 | Bad 25/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-10 | Küche 25/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-10 | Küche 27/DG/Rechts | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-11 | Fassade 25/27 | Fassadenschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-12 | Estrich ng 25/DG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 | Estrich 25/DG | Konstruktions- und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-14 | Gang und Zwischenböden Treppenhaus 25/27 |  | einschichtiger Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-15 | Gang und Zwischenböden Treppenhaus | Bodenbelag | Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-16 | Keller 25/27 | Wasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-17 | Keller 25/27 | Kellerboden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-38 |  |
| VM-18 | Gang Keller 27 |  | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-19 | Küche 27/DG/Rechts | Waschbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-20 | Treppenhaus 25/27 | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |