| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zwischenböden DG-EG |  | Schlacke |  |  |  | Schwermetall | VB-1 |  |
| VM-2 | sämtliche Holzbauteile DG-EG |  | Verkleidungs- und Konstruktionsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-3 | sämtliche Fenster DG-EG |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Gang 1.OG | Abzug an Decke | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Zimmer 2.OG | Wand | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Gang und Treppenhaus 2.OG | Wand | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad 1.OG | Wand | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Fassade EG-DG | Wand | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Wohnung EG | Wand | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Zimmer 2.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG | Wand oder Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Gang und Treppenhaus 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gang und Küche 1.OG | Boden | Cushion Vinyl |  | grün |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Bad 1.OG | Wand | Cushion Vinyl |  | rot |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Balkon EG | Elektrokasten | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Wohnung EG | Klinkerplatten, Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-15 | Tankraum UG | Tür | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Tankraum UG | Decke, teilweise eingemauert | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Werksratt EG | Wand und Boden | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |