| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlacke |  | VB-1 | Quantität: | Schwermetall: Bestätigt |
| VM-2 | Verkleidungs- und Konstruktionsholz |  | VB-2 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-3 | Fensterkitt |  | MaP-1 | Quantität: 25 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | LAP Abzug an Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Verputzt Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-9 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Teppichkleber Boden |  | MaP-3 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Wand oder Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Verputz Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden grün |  | MaP-6 | Quantität: 14 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Cushion Vinyl Wand rot |  | MaP-10 | Quantität: 1 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement/ LAP Elektrokasten |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Fliesenkleber Klinkerplatten, Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | LAP Tür |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | LAP Decke, teilweise eingemauert |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | LAP Wand und Boden |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |