| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: 200 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 160.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  | MaP-1 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-17 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 MaP-11 MaP-14 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-9 MaP-15 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Decke |  | MaP-7 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Korkdämmung Rückwand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt PAK: Widerlegt |
| VM-9 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-10 | Quantität: 15 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Antidröhnbeschichtung Lavabo |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Tapete Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden grün |  | MaP-24 | Quantität: | PCB: Bestätigt |
| VM-15 | Anschlagkitt Fenstrmerrahmen |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Glasfaser Kaminanschluss |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Flanschdichtung Tank |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Faserzement Dach inkl. Stirn |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-16 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |