| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-6 MaP-11 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-10 MaP-21 MaP-23 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-7 MaP-16 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Teppichkleber Boden |  | MaP-8 MaP-17 MaP-19 MaP-27 MaP-28 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Parkettkleber Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Korkdämmung Boden |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 MaP-24 MaP-32 MaP-33 | Quantität: 40 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-14 | Faserzement Formteile |  | VB-2 VB-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Belag |  | MaP-35 | Quantität: 130 m² | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden |  | MaP-30 | Quantität: 45 m³ | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Flanschdichtung Tank |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | LAP Elektrokasten |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Fensterkitt |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |