| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Zimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Heizungsraum UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-5 | Küche 2.OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Treppenhaus ganzes Haus | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-7 | Treppenhaus ganzes Haus | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Gang 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | Zimmer 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-7 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-7 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-7 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 1.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Zimmer 1.OG | Boden | Korkdämmung |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-10 | Bad 1.OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-11 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-11 | Hobbyraum EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-11 | Treppe EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-12 | Bad 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Waschküche UG | Formteile | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Heizungsraum UG | Formteile | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Einfahrt EG |  | Belag |  |  |  | PAK | MaP-35 |  |
| VM-16 | Dach DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-17 | Waschküche Gang und Treppe UG | Kellerboden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-30 |  |
| VM-18 | Tankraum UG | Tank | Flanschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-19 | Hobbyraum EG | Elektrokasten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-20 | Hobbyraum EG |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-21 | Küche 1.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |