| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: 60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-8 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | LAP Herd |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Welleternit |  | MaP-11 VB-3 | Quantität: 200 m² Aussagesicherheit: 80,802 % Risikomenge: 30.72 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-13 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-18 | Quantität: 5 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement / LAP Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Flanschdichtungen, Anstrich |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt PCB: Ungeklärt |
| VM-15 | Faserzement Dachschindel |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-17 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-16 | Quantität: 7 m² | Asbest: Bestätigt |