| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-10 MaP-15 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge geleimt Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | ehemaliger Belagskleber Boden |  | MaP-4 MaP-6 MaP-13 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: 35 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-8 MaP-17 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-9 MaP-14 MaP-22 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Decke |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Teppichkleber Boden |  | MaP-19 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Korkdämmung zu Aussenwand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliesenkleber Fensterbank |  | MaP-21 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-27 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | VB-1 | Quantität: | FCKW: Bestätigt |
| VM-14 | Faserzement Formteil |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Faserzement Schindeln | bereits duech Bauherr analysiert | VB-3 | Quantität: 175 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 140.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | behandeltes Holz Verkleidungs- und Konstruktionsholz |  | VB-4 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-17 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Heizung |  | VB-6 | Quantität: | Divers: Widerlegt |