| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-2 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: 8 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-25 MaP-33 | Quantität: 23 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-4 MaP-16 MaP-21 MaP-27 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | LAP Elektrospeicheröfen |  | VB-2 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | Verputz Wand |  | MaP-5 MaP-17 MaP-22 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | einschichtiger Bodenbelag Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Herd |  | VB-3 VB-9 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-11 | Verputz Decke |  | MaP-8 MaP-35 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | einschichtiger Bodenbelag Boden |  | MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-10 MaP-14 MaP-24 MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-11 MaP-13 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Deckenplatten |  | VB-4 VB-8 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 6.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Cushion Vinyl lose herumliegend |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | LAP / Faserzement Elektrokasten |  | VB-6 VB-7 VB-11 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Floorflex geleimt Boden |  | MaP-15 | Quantität: 15 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Anschlagkitt Fensterrahmem |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Fensterkitt Alte Fenster |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Floorflex geleimt Boden |  | MaP-20 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Faserzement Rohre |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Rohrummantelung Wasserleitungen |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-34 | Quantität: 45 m² | PCB: Nicht eingestuft |