| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Korkisolation Aussenwärmedämmung schwarz |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft |
| VM-3 | LAP Estrichtür grau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Faserzement Fallrohre grau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | LAP Leuchtmittel, Estrich weiss |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Montageschaum diverse Bauteile, oft verdeckt braun-gelb |  | VB-4 | Quantität: | CP: Ungeklärt |
| VM-7 | Rohrisolation Wasserleitungen grau/braun |  | VB-5 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-8 | Faserzement Fenstergaube grau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Fensterkitt alte Fenster weiss-grau |  | MaP-1 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Verputz Wand weiss |  | MaP-2 MaP-26 MaP-31 MaP-44 MaP-46 MaP-50 MaP-52 MaP-53 MaP-58 MaP-59 MaP-61 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | diverse Anwendungen möglich Vorsicht bei Rückbau bei Verdacht umgehend Abklärungen treffen |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau grau |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  | MaP-4 MaP-25 MaP-30 MaP-37 MaP-55 MaP-62 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Versand Wand weiss |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Verputz Decke weiss |  | MaP-6 MaP-24 MaP-27 MaP-32 MaP-35 MaP-39 MaP-42 MaP-45 MaP-47 MaP-54 MaP-63 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Faserzement Dachschindel grau |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | (elastische) Bodenbeläge Boden grau |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Fliesenkleber Wand weiss |  | MaP-9 MaP-18 MaP-22 MaP-34 MaP-48 MaP-56 MaP-65 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Fliesenkleber Boden weiss |  | MaP-11 MaP-20 MaP-23 MaP-57 MaP-66 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Verputz Decke weiss |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | (elastische) Bodenbeläge Küchenboden braun |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Verputz Wand weiss |  | MaP-13 MaP-17 MaP-38 MaP-41 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | Verputz Decke weiss |  | MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Bodenaufbau beige |  | MaP-16 MaP-64 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-27 | Faserzement Unterdach grau |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-28 | (elastische) Bodenbeläge grau |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | (elastische) Bodenbeläge grau |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | LAP Herd | Muss von Schadstoffsanierer abschliessend untersucht werden. | VB-10 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-31 | Bodenaufbau braun |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Leichtbauelemente Fensterbrüstung weiss |  | VB-11 | Quantität: | Schimmel: Bestätigt |
| VM-33 | Verputz Decke grau |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | (elastische) Bodenbeläge braun |  | MaP-40 MaP-49 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-35 | (elastische) Bodenbeläge beige |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-36 | (elastische) Bodenbeläge Treppen und Zwischenböden grau |  | MaP-51 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-37 | Plattenkleber Treppenstufen schwarz |  | MaP-60 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-38 | Zement Formteil Treppenstufen schwarz |  | MaP-67 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-39 | Zement Formteil Fensterbank schwarz |  | MaP-68 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |