| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-6 MaP-7 MaP-8 MaP-9 MaP-10 MaP-11 MaP-12 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-22 MaP-23 MaP-24 MaP-25 MaP-26 MaP-27 MaP-28 MaP-29 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand 2.Lage |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-13 MaP-15 MaP-17 MaP-19 MaP-20 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |