| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Abstellraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Keller / Garage UG Gegentore / Kellertüren | Türen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Küche EG / OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Küche EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG / OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Bad / WC EG / OG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Bad / WC EG / OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Bad / WC EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Bad / WC EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Bad / WC EG / OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimner / Gang EG/ OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Gang EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gang EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Gang / Treppenhaus EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Gang / Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Küche/ Bad / WC OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-24 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-25 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |