| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 | Quantität: 7 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 63,514 % Risikomenge: 1.75 m² | Asbest: Bestätigt |