| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand grün / beige |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Asbestkarton Wand |  | VB-1 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Faserzement Blumengefässe |  | VB-2 | Quantität: 19 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 15.20 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden | Plattenbelag untere Novilon | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Plattenkleber Sockelplatten |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Plattenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Plattenkleber Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Plattenkleber Boden | Unter dem oberen Plattenbelag hat es weitere Platten | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Putz Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Putz Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Plattenkleber Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Plattenkleber Boden | Unter Novilon Belag hat es einen Plattenbelag | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-23 | Putz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | Plattenkleber Boden | Unter den oberen Platten hat es einen weiteren Plattenbelag | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Plattenkleber Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Putz Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Parkettkleber Boden |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | Putz Wand |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | Plattenkleber Boden |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Putz Wand |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-31 | Putz Wand |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Putz Wand |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | Putz Wand |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | Faserzement Türen | Alle Türen im UG | VB-3 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 4.00 m² | Asbest: Bestätigt |